常平环保专业基地A3-01地块员工宿舍室内装修工程招标文件补充资料（一）

装饰材料参数要求：

一、ST-01黑金砂大理石、ST-02山西黑花岗岩、芝麻灰花岗岩
技术参数要求：

1、光泽度、体积密度、吸水率、弯曲强度、干燥压缩强度满足国家优等品石材标准。【体积密度（g/cm3）：≥2.60，吸水率（%）：≤0.50，干燥压缩强度Mpa：≥50.0，弯曲强度Mpa：≥5.0，镜面光泽度GS：≥80，放射性：A类：满足IRa≤1.0，IR≤1.3】。

2、加工尺寸允许偏差：长、宽度±1.0mm,厚度±2.0mm。

3、板面无裂纹，板边无缺棱掉角。

4、石材在施工前必须用防水防污防锈剂做6个面的防水防污及防锈处理。地面石材采用高分子聚合物水泥沙浆湿贴作业，石材缝采用与石材颜色接近的石材填缝剂填缝。   

5、JC5118-93标准A类产品。

二、CT-01（800*800）灰色光面地砖 、CT-02黑色瓷砖（脚线和波打线）、CT-03(400*800)浅灰色光面墙面砖、CT-04复古工业风灰色防滑砖、CT-05（600*600）宿舍房间地砖

技术参数要求：

陶瓷墙砖应符合国家质量要求GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰材料要求。

陶瓷砖应符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖附录G干压陶瓷砖（E≤0.5%Bla类）》执行标准。

3、应符合国家标准彩色釉面陶瓷墙地砖GB 11947-89要求。

4、瓷砖需达到优等品的级别；用防水防霉瓷砖填缝剂填缝，填缝剂的颜色接近砖的颜色。
5、检测报告要求：表面平整度：≤0.5mm；边直度、直角度≤±0.05%；吸水率值≤0.2%；破坏强度≥2000N；断裂模数≥35Mpa；耐污染性5级；耐家庭化学试剂GA级；地砖摩擦系数单个值≥0.55。提供检测报告盖公司章，于6月9日12时前发送至bid1@nanfeng.cn。
6、饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

PT-02深灰色乳胶漆：为无机材料，满足天花A级不燃材料的要求。天花管道需喷涂，喷淋末端（喷淋头、烟感、温感、仪表）不可喷涂，乙方要做好保护。

PT-04白色外墙乳胶漆：外墙腻子粉打底。

MT-02深灰色不锈钢

1、304不锈钢。

2、避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象。

3、柔韧性、附着力、杯突测试、硬度、耐冲击均满足标准要求。

4、耐碱性、耐酸性均通过检测。反射度要求，要求影像清晰、逼真。

5、提供质量检测报告，且符合国家标准的规定。

6、有色不锈钢必须采用电镀上色，颜色匀称，喷砂不锈钢必须喷砂均匀.安装后必须保证表面平整，不能有明显的起伏、凹坑。

MT-03 木纹铝方通

1、厚度要求：0.55~0.6mm，不小于0.55mm。
2、表面烤漆涂层做亚光处理，并做抗氧化，防表面参差、刮花保护。

3、柔韧性、附着力、杯突测试、硬度、耐冲击、耐碱性、耐酸性均通过检测均满足标准要求。

4、与轻钢龙骨合用防燃达到A级标准。

5、使用金属材料应符合国家相关规范。

M1铝合金门

玻璃铝合金百叶门，选样。

门框与门扇厚度1.2mm，满足国家标准要求。
样板门生产前，乙方提供门厂家深化图给甲方确认后方可安装。
4、提交厂家营业执照（盖公司章）及厂家简介（规模、地址），甲方可考察产地和生产过程。
5、乙方做好成品保护。

M2木纹转印钢制门

1、木纹转印钢制门，选样。

2、门框1.2mm,门扇厚度0.8mm，满足国家标准要求。

3、样板门生产前，乙方提供门厂家深化图给甲方确认后方可安装。

4、提交厂家营业执照（盖公司章）及厂家简介（规模、地址），甲方可考察产地和生产过程。
5、乙方做好成品保护。

B 满足消防验收要求

满足《建筑内部装修设计防火规范2018-04-01》要求。

1、水平疏散走道（走廊）和安全出口的门厅（电梯厅、合用前室），其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
2、宿舍房间装修材料燃烧性能等级：顶棚A，墙面B2，地面B2。
3、根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）》5.1.11条要求：配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。红色消防管喷涂PT-02深灰色乳胶漆时，乙方需加饰红色环圈标志。

C 配合其它专业放线，做好成品保护。
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页，灯具与自动喷淋头的净距应大于0.3m。乙方需配合消防喷淋头放线定位，按现场尺寸深化综合布线图。喷淋头和灯的距离小于0.3m的，通知甲方工程师，方案确认后方可施工；与消防隐蔽工程做好工序交接后，乙方可施工。

除已做预埋电位，其它有天花吊顶部位，乙方需配合电气未端放线定位。与电气隐蔽工程做好工序交接后乙方可施工，移交后乙方做好成品保护。

D 在卫生间二次防水（铺地面砖下面的防水）没有施工之前，卫生间墙面砖已铺贴的，需注意最下面一排砖不可铺贴，不可影响二次防水施工。
